- 离子键、配位建与金属键

第3课时  金属键

【教学目标】

1. 知道金属键的实质

2. 会用金属键解释金属的某些特征性质

【教学重点】金属键的实质，某些性质的解释

【教学难点】金属键的实质

【教学方法】 交流研讨、引导探究

【教师具备】多媒体课件

【教学过程】

【引入】用精美的金属图片引入

【讨论】请一位同学归纳，其他同学补充。

1. 金属有哪些物理共性？金属为什么具有这些共同性质呢?

2. 金属原子的外层电子结构、原子半径和电离能？金属单质中金属原子之间怎样结合的？

【板书】三、金属键w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

1. 金属共同的物理性质

容易导电、导热、有延展性、有金属光泽等。

2. 金属键及其实质

【展示】金属键的模型图 ，从金属元素的原子结构出发，结合电负性引导学生讨论金属原子能否以共价键或离子键成键；进而以能量为立足点明确金属键的成键本质。

组成离子：金属阳离子和自由电子w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

【讲解】在金属固体中，由于金属元素的电负性和电离能较小，金属原子的价电子容易脱离原子核的束缚在金属阳离子之间“自由”运动，即成为“自由电子”。正是由于“自由电子”在整个金属固体中不停的运动，使得体系的能量大大降低。这种在金属阳离子和“自由电子”之间存在的强烈的相互作用叫做金属键。金属键本质上也是一种电性作用。

【板书】 1．构成微粒：金属阳离子和自由电子

2．金属键：金属阳离子和自由电子之间的较强的相互作用

3. 成键特征：自由电子被许多金属离子所共有；无方向性、饱和性

【板书】

3. 金属键与金属性质w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

【学生分组讨论】如何应用金属键理论来解释金属的特性？请一位同学归纳，其他同学补充。

【讨论1】(1)金属为什么易导电  ？   w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

在金属晶体中，存在着许多自由电子，这些自由电子的运动是没有一定方向的，但在外加电场的条件下自由电子就会发生定向运动，因而形成电流，所以金属容易导电。

【讨论2】(2)金属为什么易导热？w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

金属容易导热，是由于自由电子运动时与金属离子碰撞把能量从温度高的部分传到温度低的部分，从而使整块金属达到相同的温度。

【讨论3】(3)金属为什么具有较好的延展性？

金属晶体中由于金属离子与自由电子间的相互作用没有方向性，各原子层之间发生相对滑动以后，仍可保持这种相互作用，因而即使在外力作用下，发生形变也不易断裂

【拓展】金属之最

熔点最低的金属是--------汞

熔点最高的金属是--------钨

密度最小的金属是--------锂

密度最大的金属是--------锇

硬度最小的金属是--------铯

硬度最大的金属是--------铬w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

延性最好的金属是--------铂

展性最好的金属是--------金

最活泼的金属是----------铯

最稳定的金属是----------金

【课堂小结】

结构		             性质

金属内部的特殊结构            金属的物理共性

金属阳离子           自由电子      导电性      导热性      延展性

【课堂练习】

1. 金属晶体的形成是因为晶体中存在  （        ）

A.金属离子间的相互作用w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

B．金属原子间的相互作用

C.金属离子与自由电子间的相互作用

D.金属原子与自由电子间的相互作用

2．金属能导电的原因（            ）

A.金属晶体中金属阳离子与自由电子间的    相互作用较弱

B．金属晶体中的自由电子在外加电场作用下可发生定向移动

C．金属晶体中的金属阳离子在外加电场作用下可发生定向移动

D．金属晶体在外加电场作用下可失去电子

3. 下列叙述正确的是（     ）

A.任何晶体中，若含有阳离子也一定含有阴离子

B．原子晶体中只含有共价键  w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

C.离子晶体中只含有离子键，不含有共价键

D．分子晶体中只存在分子间作用力，不含有其他化学键

【板书设计】

三、金属键w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

1. 金属共同的物理性质

容易导电、导热、有延展性、有金属光泽等。

2. 金属键及其实质

3. 金属键与金属性质w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

(1)金属为什么易导电

(2)金属为什么易导热？w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

(3)金属为什么具有较好的延展性？

www.ks5u.com

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.ks5u.com

# Text boxes

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

位错

金属原子

金属离子

+

自由电子

Ti

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+