第2节  金属晶体与离子晶体

第二课时 离子晶体

高考资源网【教学目标】w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

1. 使学生认识几种常见的AB型离子晶体（NaCl、CsCl、ZnS）的结构，了解其配位数情况。

2. 能用“切割法”计算一个给定的简单离子晶体晶胞中实际拥有的阴、阳离子个数。

3. 了解晶格能的概念，知道离子晶体的熔、沸点等性质决定于晶格能的大小；知道晶格能的大小与离子晶体的结构型式和阴、阳离子所带电荷以及阴、阳离子的间距有关。

【教学重点、难点】离子晶体的空间堆积方式，离子晶体的结构特点。

【教学方法】借助模型课件教学

【教师具备】制作课件

【教学过程】

【复习引入】

1. 晶体有哪些类型？

2. 什么叫离子晶体？

【回答】

1. 金属晶体，离子晶体，分子晶体和原子晶体。

２.离子晶体是阴、阳离子通过离子键结合，在空间呈现有规律的排列所形成的晶体。

那么，离子晶体的结构是怎样的，有什么特点呢？我们这节课就来学习离子晶体的结构。

【板书】二、离子晶体

我们先来探讨NaCl晶体的内部结构

【提出问题】请同学们观察NaCl晶体的堆积模型，思考以下问题：

１. NaCl晶体采取哪种堆积方式？

2. 像NaCl这样的离子晶体采取密堆积的原因是什么？

【回答】w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

１. NaCl晶体中的Cl-采取A1型密堆积，Na+填在Cl-　所形成的空隙中，整体是采取不等径圆球的密堆积。

２. 离子晶体微粒间的作用力为离子键，离子键无方向性和饱和性，因此离子晶体尽可能采取密堆积，以使得体系能量降低，达到稳定状态。

【过渡】我们知道晶体中最小的结构重复单元称为晶胞，将一个个晶胞上、下、前、后、左右并置起来，就构成整个晶体结构，那么NaCl晶胞是怎样的呢？

【展示】NaCl的堆积模型

请同学们观察NaCl晶胞，思考以下几个问题：

1.NaCl晶体中Na+ 和Cl-的配位数分别为多少？

2. NaCl晶体中在Na+周围与它最近且距离相等的 Na+共有几个？

３.一个NaCl晶胞中含有的Na+ 和Cl-各是多少？

４.“NaCl”这一化学式表示什么含义？

学生看到屏幕上NaCl晶胞中体心上的Na+，6个面心上的Cl-不停地闪烁

【回答】

1.在NaCl晶体中，每个Na+同时吸引6个Cl-，每个Cl-同时吸引6个Na+，所以Na+ 、Cl-配位数均为6。

2.12个

3.Na+：12ⅹ１／４＋１＝４  Cl-：８ⅹ１／８＋６ⅹ１／２＝４

4.离子晶体中，并不存在单独的“NaCl”分子，在整个晶体Na+与Cl-的个数比为１：１，因此，“NaCl”这一化学式表示的只是氯化钠的组成。

【过渡】通常哪些物质为离子化合物呢？

【答案】强碱、大部分金属氧化物和盐

请同学们观察课本80页介绍的几种常见的AB型离子晶体：NaCl型、CsCl型、ZnS型，根据CsCl、ZnS的晶胞找出它们的配位数和每个晶胞中含有的阴、阳离子的个数。

学生通过简单计算，迅速给出答案，然后教师简单总结：

CsCl配位数：８：８   ZnS配位数：４：４

CsCl晶胞中  Cs+：１个  Cl-：１个

ZnS晶胞中   Zn2+：４个  S2-：４个

【过渡】我们知道，离子晶体中阴阳离子通过离子键相互结合，因此离子晶体的熔点和离子晶体的稳定性与离子键的强弱有关。离子键的强弱在一定程度上可以用离子晶体的晶格能来衡量。w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

请同学们自学81页到872页，通过交流研讨，弄清楚以下几个问题：

１.什么叫晶格能？

2.结构相似的离子晶体，晶格能的大小与哪些因素有关？

【回答】

晶格能∝q1ⅹq2／r

晶格能的大小还与离子晶体的结构型式有关

【总结】对结构相似的离子晶体，阴阳离子间的距离越小，所带电荷数越多，晶格能越大，熔点越高。

【练习】试比较CaO、BaO、NaCl、KCl的熔点高低顺序

【回答】CaO>BaO>NaCl>KCl

【过渡】我们知道结构决定性质，在学习了晶体的结构以后，请同学们总结离子晶体具有哪些特性？w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

【讨论总结】引导学生共同总结出离子晶体的特性：

１. 熔点、沸点较高，而且随着离子电荷的增加，核间距离的缩短，晶格能增大，熔点升高。

２. 一般易溶于水，而难溶于非极性溶剂。

３. 固态时不导电，熔融状态或在水溶液中能导电。

【小结】离子晶体是阴阳离子通过离子键结合在空间城县有规律的排列所形成的晶体。离子晶体的结构型式可归结为不等径圆球的密堆积。离子晶体的性质主要由晶格能决定。

【回忆概括】

【板书设计】w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

二、离子晶体

1.NaCl的堆积方式

2.NaCl晶胞的分析

3.哪些物质为离子化合物

4.晶格能

(1) 定义

（2）影响晶格能大小的因素

5.离子晶体的特性

www.ks5u.com

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.ks5u.com