第三章 晶体结构与性质

教学目标

1.巩固有关晶体粒子、粒子间作用力、晶体结构和晶体性质的基本知识。

2.掌握有关晶体的简单计算。

教学重点

1.四种晶体类型的基本知识及应用；

2.有关晶体的简单计算。

教学难点

提高归纳和应用知识的能力，训练学生思维的敏捷性和严密性。

教学过程

【引入】在这一章里我们学习了五种不同类型的晶体，这节课我们对这些晶体的性质来进行比较和总结。

【板书】单元复习

一、晶体结构及粒子间相互作用

|  | 分子晶体 | 原子晶体 | 金属晶体 | 离子晶体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构成晶体的粒子 | 分子 | 原子 | 离子 | 金属离子 自由电子 |
| 粒子间作用力 | 分子间作用力 | 共价键 | 离子键 | 金属键 |
| 熔沸点 | 很低 | 很高 | 较高 | 相差较大 |
| 硬度 | 较低 | 很高 | 较高 | 相差较大 |
| 延展性 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
| 导电性 | 无 | 无 | 良好 | 固体不导电 熔融状态导电 |
| 典型实例 | 干冰、C60 卤化氢 | 金刚石 晶体硅 | 金属单质 | NaCl、CsCl |

【师】由离子化合物形成的晶体一定是离子晶体；

由共价化合物构成的晶体一般是分子晶体，少数为原子晶体；

由金属单质构成的晶体一般是金属晶体（Hg除外）；

由非金属单质构成的晶体一般是分子晶体，少数为原子晶体。

【板书】

二、晶体熔沸点的比较

1．相同条件下不同状态

固态 > 液态 > 气态

2．不同晶型

多数情况：原子晶体 > 离子晶体 > 分子晶体

3．相同晶型

⑴分子晶体：相对分子质量、氢键、分子的极性

⑵原子晶体：共价键强弱——原子半径大小

⑶金属晶体：金属键强弱——金属离子半径和离子所带电荷数

⑷离子晶体：离子键强弱——离子半径和离子所带电荷数

【例1】下列物质的熔沸点记低顺序正确的是（ B ）

A．金刚石 > 晶体硅 > 二氧化硅 > 碳化硅  B．CI4 > CBr4 > CCl4 > CF4

C．MgO > H2 > O2 > N2                     D．金刚石 > 生铁 > 纯铁 > 钠

【例2】下列各组物质的沸点，按由低到高的顺序排列的是（ C ）

A．NH3、CH4、NaCl、Na                  B．H2O、H2S、MgSO4、SO2

C．CH4、H2O、NaCl、SiO2                 D．Li、Na、K、Rb、Cs

【板书】三、典型晶体结构

1.干冰、金刚石、二氧化硅、NaCl、CsCl、石墨

2.有关晶胞的计算

【板书】四、判断晶体类型的方法

【师】主要根据各类晶体物理性质的差异：熔沸点、导电性、机械性能、硬度等。

【板书】1.熔沸点高、硬度大的晶体为原子晶体；

2.熔沸点较高、硬而脆的晶体为离子晶体；

3.熔沸点较低，硬度较小的晶体为分子晶体；

4.熔沸点较高，延展性、导电性好的晶体为金属晶体。

【例3】判断下列晶体的类型

⑴熔点120.5℃，沸点271.5℃，易溶于CS2；                   分子晶体

⑵熔点2300℃，沸点2550℃，硬度大；                        原子晶体

⑶熔点190℃，沸点170℃，易升华；                          分子晶体

⑷熔点300℃，沸点1320℃，晶体不导电，水溶液导电。         金属晶体

【总结】本结课我们复习资料了晶体的概念，认识了晶体的宏观外形与微观结构的关系，同时对晶体的性质与晶体类型的关系也进行了归纳。

学习晶体，应学会将立体几何图形与化学物质模型联系起来，将化学概念抽象成数学问题，然后运用数学工具去解决化学问题。

【随堂练习】

1. 参考下表中物质的熔点，回答下列问题。

| 物质 | NaF | NaCl | NaBr | NaI | KCl | RbCl | CsCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点/℃ | 995 | 801 | 755 | 651 | 776 | 715 | 646 |
| 物质 | SiF4 | SiCl4 | SiBr4 | SiI4 | GeCl4 | SbCl4 | PbCl4 |
| 熔点/℃ | －90.4 | －70.2 | 5.2 | 120 | －49.5 | －36.2 | －15 |

⑴钠的卤化物及碱金属的氯化物的熔点与卤离子及碱金属离子的             有关，随着             增大，熔点依次降低。

⑵硅的卤化物及硅、锗、锡、铅的氯化物的熔点与                         有关，随着                         增大，增强，熔点依次升高。

⑶钠的卤化物的熔点比相应的硅的卤化物的熔点高得多，这与               有关，因为一般              比              熔点高。

2. 下列叙述正确的是（ C ）

A．离子晶体中肯定不含非极性共价键

B．原子晶体的熔点肯定高于其他晶体

C．由分子组成的物质其熔点一定较低

D．原子晶体中除去极性共价键不可能存在其他类型共价键

3. 有关晶体的下列说法中正确的是（ B ）

A．晶体中分子间作用力越大，分子越稳定  B．原子晶体中共价键越强，熔点越高

C．冰熔化时水分子中共价键发生断裂      D．氯化钠熔化时，离子键未被破坏

【作业】《学习与评价》P89复习题

【板书】

单元复习

一、晶体结构及粒子间相互作用

|  | 分子晶体 | 原子晶体 | 金属晶体 | 离子晶体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构成晶体的粒子 |  |  |  |  |
| 粒子间作用力 |  |  |  |  |
| 熔沸点 |  |  |  |  |
| 硬度 |  |  |  |  |
| 延展性 |  |  |  |  |
| 导电性 |  |  |  |  |
| 典型实例 |  |  |  |  |

二、晶体熔沸点的比较

1．相同条件下不同状态

固态 > 液态 > 气态

2．不同晶型

多数情况：原子晶体 > 离子晶体 > 分子晶体

3．相同晶型

⑴分子晶体：相对分子质量、氢键、分子的极性

⑵原子晶体：共价键强弱——原子半径大小

⑶金属晶体：金属键强弱——金属离子半径和离子所带电荷数

⑷离子晶体：离子键强弱——离子半径和离子所带电荷数

三、典型晶体结构

1. 干冰、金刚石、二氧化硅、NaCl、CsCl、石墨

2. 有关晶胞的计算

四、判断晶体类型的方法

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.ks5u.com