《第五单元 金属和金属材料》复习课

教学内容

九年级化学：1、课题1 金属材料

# 2、课题2  金属的化学性质

# 3、课题3 金属资源的利用和保护

教学目标

1．掌握铁的物理性质；

2．掌握铁的化学性质及相关的现象和化学方程式，掌握铁的锈蚀条件及防护；

3．掌握铁在金属活动顺序青中的位置，能判断铁与其它金属的盐的溶液是否发生化学反应；

4．掌握含杂质的化学方程式的简单计算；

5．了解合金与纯金属相比的优良性能；

6．知道金属资源的保护和利用。

重点

1．铁、铝、铜等金属和合金的重要性质和用途；

2．置换反应和金属活动性顺序；

3．生铁和钢的区别；

4．钢铁锈蚀条件及其防护，合理利用金属资源；

5．有关化学方程式计算中含杂质问题的计算。

难点

- 对金属活动性顺序的初步探究；

- 对钢铁锈蚀条件及其防护措施的初步探究；

- 含杂质的化学方程式的计算。

教学时间  2课时

教学过程

一、主要内容回顾

（一）金属材料

纯金属（90多种）

- 分类：金属材料

合金（几千种）

常温下一般为固态（汞为液态），有金属光泽

2．金属的物理性质    大金数呈银白（金为黄色，铜为紫红色，锌为青白色）

大多数金属有良好的导热性、导电性和延展性，溶点高、密度大

主要因素：由金属的性质来决定

3．决定金属用途的因素   其它因素：价格、资源、美观、使用是否便利，以及废料是否便于回收和对环境的影响等

4．金属之最：

（1）.铝：地壳中含量最多的金属元素；（2）.钙：人体中含量最多的元素；（3）.铁：目前世界年产量最多的金属（依次为铁、铝、铜）；（4）.银：导电、导热性最好的金属（依次为银、铜、金、铝）；（5）.铬：硬度最高的金属；（6）.钨：熔点最高的金属；（7）.汞：熔点最低的金属：（8）.饿：密度最大的金属；（9）.锂：密度最小的金属。

5.合金：（1）、定义：由一种金属与其它一种或几种金属（或非金属）一起熔合而成的具有金属物性的物质。（2）、与金属比较：日常生活中使用的金属材料大多数为合金，这是因为合金的强度和硬度比组成它们的纯金属更高，抗腐蚀性能更好，而熔点一般比组成它们的金属都低。

6．常见合金：

| 合金 | 铁的合金 | 铜合金 | 焊锡 | 钛和钛合金 | 形状记忆合金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生铁 | 钢 | 黄铜 | 青铜 |  |  |  |
| 成分 | 主要成分为铁，含碳量为2%--4.3% | 主要成分为铁，含碳量为0.03%--2% | 铜锌合金 | 铜锡合金 | 铅锡合金 | 钛、铝、钛合金 | 钛镍合金 |
| 备注 | 不锈钢：含铬、镍的钢，具有良好的抗腐蚀性。 | 紫铜为纯铜 | 熔点低 | 钛和钛合金被认为是二十一世纪的重要金属，有优异的耐腐蚀性，对海水、空气和若干腐蚀介质都很稳定，可塑性能好，强度大，密度小，广泛应用于飞机、卫星、火箭、每轮和舰艇等，钛合金与人体有很好的“相溶性”，故称为亲生物金属，因此可用于医学补形和制造人造骨。 |  |

（二）、金属的化学性质

- 金属的化学性质

（1）、大金数金属能与氧气等非金属反应：   4Al +  3O2      2Al2O3

越活泼的金属越易与氧气等非金属反应。

（2）、金属与酸反应生成盐和氢气：Fe + 2HCl     FeCl2   +    H2↑

Fe +  H2SO4    FeSO4 +    H2↑

（3）、金属与盐的溶液反应生成新金属和新盐（“前换后，盐可溶”）

Fe +  CuSO4    FeSO4   +    Cu  （“湿法冶金”的原理）

Cu + 2AgNO3      Cu(NO3)2+   2Ag

- 常见金属活动顺序表：

K   Ca   Na   Mg   Al   Zn   Fe   Sn   Pb（H） Cu   Hg  Ag    Pt    Au

金属活动性由强变弱

在金属活动顺序表里：（1）、金属的位置越靠前，它的活动性越强，其中K、Ca、Na能与冷水反应；（2）、位于氢前面的金属能置换出盐酸和稀硫酸中的氢（如果金属和硝酸或浓硫酸反应，不是生成氢氢，而是水）；（3）、位于前面的金属能把位于其后的金属从它们的盐溶液中置换出来（除K、Ca、Na外）。（注Fe与盐溶液反应生成亚铁盐）

- 置换反应：由一种单质与一种化合物起反应，生成另一种单质和另一种化合物的反应。

（三）、金属资源的利用和保护

- 金属资源的存在：金属存在于地壳及海洋中，除金、银等少数金属在自然界以单质形式存在外，期余都以化合物的形式存在。

- 铁的治练：

  - 原理：在高温条件下，用还原剂一氧化碳把铁从铁矿石中还原出来（还原法）。

3 C O   +  Fe2O3    3Fe  +    3 CO2  ↑

（2）、原料：铁矿石、焦炭、石灰石、空气，常见的铁矿石有：磁铁矿（主要成分是Fe3O4）、赤铁矿（主要成分是Fe2O3  ）、菱铁矿（主要成分是FeCO3）、黄铁矿（主要成分是FeS2 ）。

铁矿石选取的原则是含铁高，同时反应后产生的污染较少。

（3）、设备：高炉

3、铁的锈蚀条件和防护：与水和空气同进接触，防护措施是破坏铁生锈的条件（具体方法是1、保持铁制品表面的洁净和干燥，2、在铁制口表面涂上保护膜，如涂油、刷漆或通过化学反应生成保护膜或镀其它的金属。）

- 属资源的保护

（1）、破坏金属腐蚀条件；（2）、回收利用废旧金属；（3）、合理开采矿物；（4）、寻找金属的替代品。

二、典型例题选讲：

例1、下列常见的材料中，不属于金属材料的是                        （      ）

A、青铜              B、铝合金                 C、陶瓷              D、黄金

例2、某新型“防盗玻璃”为多层结构，每层中间嵌有极细的金属丝，当玻璃被击碎时，与金属相连的警报系统就会立刻报警。“防盗玻璃”能报警，这利用了金属的        （      ）

A、延展性            Ｂ、导电性　　　　　　　  Ｃ、弹性　　　　　　 Ｄ、导热性

例3、工业生产中常将两种金属放在同一容器中加热，使它们熔化，冷却后得到具有金属特性的熔融物——合金，试根据表中数据判断，不能形成的合金是                   （      ）

| 金属 | Na | K | Al | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点/℃ | 97．8 | 63．6 | 660 | 1083 | 1535 |
| 沸点/℃ | 88． | 774 | 2200 | 2595 | 2750 |

Ａ、K——Na合金　　　Ｂ、K——Fe　合金　　　 Ｃ、Na——Al合金　    Ｄ、Fe——Cu合金

例4、钛和钛的合金被认为是21世纪的重要材料，它们具有很多优良的性能，如熔点高，密度小，可塑性好，易于加工，钛和钛的合金与人体有很好的“相溶性”等。下列不合实际的是  （      ）

Ａ、用来做保险丝　　 Ｂ、用于制造航天飞机　　 Ｃ、用来制造人造骨　    Ｄ、用于舰艇外壳

例5、钛具有许多神奇的性能而越来越引起人们的关注，常温下钛不能和非金属、强酸反应，红热时，却可与许多常见的金属单质反应，钛是航空、宇航、军工、电工等方面的必需材料。地壳中含钛矿石之一称为金红石（TiO2），是目前大规模生产钛的原料。

（1）、金红石、炭粉混合在高温条件下，通入氯气可制得TiCl4  和一种可燃性气体，其反应化学方程工为

（2）、在氩气的气氛中，用过量的镁在加热条件下与TiCl4  反应制得金属钛，其反化学应方程式为

例5、为测定A、B、C三种金属的活动顺序，某兴趣小组将金属A、B、C分别放入稀硫酸中，B溶解产生气泡，A、C则不溶解，另将A放入C的盐溶液中，A的表面有金属C析出。由些可知三种金属的活动性由弱到强的顺序是：

例6、有一个同学做实验时，在实验室里用铁、稀硫酸、氧化铜为原料来制取铜，他根据所学知识设计了如下两个方案：

方案一：Fe        H2         Cu        方案二：CuO        CuSO4             Cu

（1）写出A、B、C三种物质的名称分加为：A：        B：        C：

（2）写出方案一的两个化学反应方程式：

写出方案二的两个化学反应方程式：

（3）两个方案中，哪个更好，为什么？

。

例7、下表是某种常见金属的部分性质：

| 颜色、状态 | 硬度 | 密度 | 溶点 | 导电性 | 导热性 | 延展性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银白色固体 | 较软 | 2.7g/cm3 | 660.4℃ | 良好 | 良好 | 良好 |

该金属投入稀盐酸中，可产生大量气泡，根据以上信息回答下列问题：

（1）、试推断该金属可能的一种用途：

（2）、该金属的活动性经铜（填“强”或“弱”）

（3）、请处选试剂，设计实验探究该金属与铁的活动性强弱，并完成下表。

| 你的一种猜想 | 验证方法 | 现象 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |

例8、为了测定某磁铁矿石中四氧化三铁的质是分数，某化学课外兴趣小组根据所学知识用一氧化碳还原法来进行测定。取该磁铁矿石10g，与足量的一氧化碳反反并将产生的所体通入足量的氢氧化钠溶液中，溶液质量增加了16g，试计算

（1）、该磁铁矿石中四氧化三铁的质量分数。

（2）、用1000t该铁矿石来冶炼生铁，理论上可炼得含杂质4%的生铁质量为多少？（设治练过程中铁不损耗）

# Text boxes

B

A

B

C