第八单元 金属和金属材料

本单元概述

本单元的地位与作用

本单元主要介绍了铁、铝、铜等重要金属和合金。内容包括金属的物理性质(如导电性、导热性等)，金属的化学性质(如与氧气、盐酸等反应)以及反应的规律性知识(如金属活动性顺序)，金属资源的利用(如铁的冶炼以及冶炼时有关杂质问题的计算)，金属资源的保护(如金属的腐蚀和防护、废旧金属的回收利用)等。从教学目标来讲，涉及到铁、铝、铜等纯金属以及合金的基础知识，金属活动性顺序和金属腐蚀条件初步探究活动的过程、方法和技能，以及合理利用金属资源、金属材料与人类进步和社会发展的关系等情感、态度和价值观等方面的教育。

课标要求

1. 了解金属的物理特征，能区分常见的金属和非金属；认识金属材料在生产、生活和社会发展中的重要作用。

2. 知道常见的金属与氧气的反应；了解防止金属锈蚀的简单方法。

3. 知道一些常见金属（铁、铝等）矿物；了解从铁矿石中将铁还原出来的方法。

4. 了解常见金属的特性及其应用，认识加入其他元素可以改良金属特性的重要性；知道生铁和钢等重要的合金。

5. 知道废弃金属对环境的污染，认识回收金属的重要性。

本单元内容与教学思路分析

1．金属和金属材料与生活和社会发展的关系非常密切，本单元比较集中地介绍了金属和金属材料的有关内容，涉及的范围很广，包括了它们的性质、用途和资源保护等多方面的内容，与以往的初中教材相比，体现了义务教育阶段化学学习的全面性。

2．本单元注意从学生的生活经验和实验事实出发，采用对比的方法，引导学生亲自感受纯金属与合金的性质、金属与氧气以及盐酸等反应的不同，以加深学生对物质的性质与物质用途的关系了解，认识到金属既有通性，又有各自的特性。

3．本单元注重对学生学习能力的培养，尤其注意对一些重点内容 (如置换反应、金属活动性顺序、金属腐蚀的条件等) 采用探究的方式，通过实验，层层引导，深入讨论，并归纳得出结论。在活动与探究的过程中，注意激发学生的学习兴趣，培养学习能力，同时使他们获得新知识。

4．本单元注意对学生进行金属资源保护意识的教育，注意介绍一些新科技成果如形状记忆合金等，以事实来说明化学学习的价值。

教学的策略与方法

1. 化学实验是进行科学探究的主要方式，它的功能是其他教学手段无法替代的。实验教学有利于启迪学生的科学思维，揭示化学现象的本质。教师要注意改进传统的实验教学，精心设计各种探究性实验（例如探究铁制品锈蚀的条件等），促使学生主动地学习，逐步学会探究。同时，还要更好地发挥化学实验在德育和非智力品质培养方面的教育价值。

教学中应注意的问题

学生的知识背景不同，思考问题的方式也可能不同，他们对同一个问题的认识角度和认识水平也存在差异。在探究教学中教师要有目的地组织学生相互交流和讨论，这样既有利于培养学生交流与合作的能力，也有利于发展学生的评价能力。要提倡以小组为单位的探究活动。如分组完成 "调查家庭金属废弃物的种类，讨论回收的价值和可能性" 等课题。在探究实践中，教师应高度关注情感态度与价值观方面的课程目标的落实。

教学重点、难点

本单元教学重点：铁、铝、铜等金属和合金的重要性质和用途，金属活动性顺序，有关化学方程式计算中的杂质问题计算，铁锈蚀的条件及其防护，合理利用金属资源的意识。

本单元教学难点：对金属活动性顺序的初步探究，对铁锈蚀条件及其防护措施的初步探究，有关化学方程式计算中的杂质问题计算。

课时安排建议

课题 1 金属材料                      1 课时

课题 2 金属的化学性质                1 课时

课题 3 金属资源的利用和保护          1 课时

本单元复习、小结                     2 课时

课题 1 金属材料

一、教学建议

课标要求

1．通过日常生活中广泛使用金属材料等具体事例，认识金属材料与人类生活和社会发展的密切关系。

2．了解常见金属的物理性质，知道物质的性质在很大程度上决定了物质的用途，但同时还需考虑如价格、资源以及废料是否易于回收等其他因素。

3．认识在金属中加热熔合某些金属或非金属可以制得合金，知道生铁和钢等重要合金，以及合金比纯金属具有更广泛的用途。

内容分析及教学建议

本课题分为两部分。第一部分从日常生活用品很多是用金属材料制成的入手，说明金属材料包括纯金属和合金两类，并从社会发展的历史说明铁、铜、铝及其合金是人类使用最多的金属材料。教材注意联系学生的生活经验，配合实物照片介绍了金属具有金属光泽，能传热、导电，有延展性等重要物理性质，同时采用列表的方式，给出了一些常见金属物理性质的数据，为如何利用金属的物理性质提供了重要依据。教材把重点放在“讨论”及对物质的性质与用途关系的了解上，注意培养学生综合分析问题的能力。

第二部分重点介绍合金。教材用厨师在炒菜时常会在菜里加入各种调料以改善菜的色、香、味的事实作比喻，说明在纯金属中加热熔合某些金属或非金属，可以制得与纯金属性质不同的合金，如生铁和钢等，这些合金具有某些比纯金属更好的性能。教材接着通过实验让学生亲身体验合金与纯金属性质的不同，了解为什么合金比纯金属具有更广泛用途的原因。教材以列表的方式简略地介绍了一些常见合金的主要成分、性能和用途。教材还介绍了 21 世纪的重要金属材料——钛和钛合金，连同在“化学技术社会”中介绍的高新科技的内容——形状记忆合金，在一定程度上体现了 21 世纪金属材料的发展趋势，有利于拓宽学生的眼界。

教学建议

1．课前可以由学生收集一些常见的金属材料，由实物或事实入手，使学生认识金属材料与日常生活以及社会发展的关系，并进而引入到对金属的物理性质的教学。

2．重点组织好教材中的“讨论”，要引导学生从多个角度思考问题，对有些讨论题应说出不止一个理由。也可以结合当地的实际情况提出一些学生感兴趣的讨论题。通过讨论引导学生形成以下认识：物质的性质在很大程度上决定了物质的用途，但这不是唯一的决定因素，在考虑物质的用途时，还需考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利，以及废料是否易于回收和对环境的影响等多种因素。

3．认真做好【实验 8 － 1 】和【实验 8 － 2 】，这是使学生认识物质组成的改变会使其性能发生改变的重要依据，也是为什么目前纯金属只有 90 余种，但由这些纯金属按一定组成和质量比制得的合金已达几千种的原因。

4．常见合金的主要成分、性能和用途表，以及钛和钛合金等属于常识性介绍内容，学生只需留有大致印象即可。教师应使学生了解如何查阅这些资料的途径，以培养学生独立获取知识的能力。

5．资料“金属之最”以及“形状记忆合金”具有较强的趣味性，可以结合这些内容引导学生进一步查阅有关资料，办一期化学小报或墙报等。钢的淬火和回火实验同样具有很强的趣味性，且简单易做，应鼓励学生做。

教学重点、难点是金属的物理性质，性质决定用途但不是唯一因素。

课时具体安排    1 课时

二、课时教案

课题 1 金属材料

[教学目标]

知识与技能：

1、了解生活中常见金属的物理性质，能区分常见金属和非金属

2、认识在金属加热熔合某些金属或非金属可以制得合金，知道生铁和钢等重要合金、以及合金比纯金属具有更广泛的用途。

情感态度与价值观：

认识金属材料在生产、生活和社会发展中的重要作用，初步形成物质性质决定用途的思想方法。

过程与方法：

关注生活→分析比较→归纳解释

[教学重点、难点]

了解金属的物理特征，能区分常见的金属和非金属；认识金属材料在生产、生活和社会发展中的重要作用。

[教学准备]

课前布置学生收集一些常见的金属材料、查阅有关金属方面的资料、实验 8 － 1 、 实验8 － 2 的准备

[教学过程]

【提出问题引入】 同学们在平时的生活中接触到的生活用品中有哪些是由金属材料制成的？你能举出几个例子吗？你对金属又有多少了解呢？本节课我们就学习金属材料的有关知识。

【板书课题】课题 1 金属材料

一、几种重要的金属

【观察】展示同学们在家找到的一些金属材料：铁锅、铝壶、铁丝、刀、铜丝、易拉罐等。

【学生讨论】通过对以上这些物质感性认识，你认为它们与前面我们学的非金属相比有哪些物理性质？

【看书】让学生看书 P2 － 3 ，归纳金属的物理性质：

【汇报与交流】学生汇报交流讨论结果。

【归纳】由生活经验和课本表 8 － 1 提供的信息可以看出：金属的物理性质特征不同于非金属，金属具有一些共同的物理性质，但各种金属的颜色、密度、硬度、熔点等物理性质差异比较大。

【学生分组讨论】根据你的生活经验和表 8 － 1 所提供的信息，并查阅有关资料分析下列问题：

- 为什么菜刀、镰刀、锥子等用铁制而不用铅制？

- 银的导电性比铜好，为什么电线一般用铜制而不用银制？

- 为什么灯泡里的灯丝用钨制而不用锡制？如果用锡制会出现什么情况？

- 为什么有的铁制品如水龙头等要镀铬？如果镀金怎么样？

通过上面 4 个问题的讨论，可以得出什么结论？

【汇报与交流】学生汇报交流讨论结果。

【教师点评】物质的性质在很大程度上决定了物质的用途，但这不是唯一的决定因素。在考虑物质用途时，还需要考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利，以及废料是否易于回收和对环境的影响等多种因素。

【阅读】看书 P4 金属之最，增加知识面

二、合金

【设问】我们日常生活用的铁制品性能和纯铁的性能完全相同吗？

【讲解】合金的概念

- 【指导阅读】课本 P4 ，思考下列问题？

- 铁的合金有几种？它们的区别时什么？

每种合金又有那几种？有什么性能？

【实验】实验 8 － 1 、 8 － 2 ：

出示观察实验的问题： 1.黄铜与铜、焊锡与锡的光泽、颜色？
2.观察它们的硬度？

3.加热熔化时需要的温度时多少？

【学生讨论】根据得到的现象、数据，讨论合金与纯金属的性能一样吗？

【指导阅读】课本 P5 表 8 － 2 常见合金的主要成分,性能和用途及钛和钛合金

1.通过学生的阅读对这些知识有大致的印象

2.给学生交代如何查阅这些资料的途径。

【成果展示】让同学把课下查阅到的有关金属方面的小资料与同学们交流。

小结：指导学生回顾总结本节知识

巩固练习：练习题见学案

作业： 1.教材 P8 课后习题

2.在课下时间做课本 P8 家庭小实验

[板书设计]

三、学案

课题 1 金属材料

[学习目标]

1.通过日常生活中广泛使用金属材料等具体事例，认识金属材料与人类生活和社会发展的密切关系。

2.了解常见金属的物理性质，知道物质的性质在很大程度上决定了物质的用途，但同时还需考虑如价格、资源以及废料是否易于回收等其他因素。

3.认识在金属中加热熔合某些金属或非金属可以制得合金，知道生铁和钢等重要合金，以及合金比纯金属具有更广泛的用途。

[学法指导]

1.如何考虑物质的用途

根据生活经验和课本表 8 － 1 中所提供的信息，分析我们熟悉的金属制品所选用的特定金属材料，我们就能知道，物质的性质在很大程度上决定了它们的用途，但这不是唯一的决定因素。在考虑物质用途时，还需要考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利，以及废料是否易于回收和对环境的影响等多种因素。

2.合金

合金是由一种金属跟其他金属（或非金属）熔合形成的具有金属特性的物质，属于混合物。金属形成合金后，由于组成的改变使得合金性能也随之发生改变。合金的强度合硬度一般比组成他们的纯金属更高，抗腐蚀性能等也更好，因此合金具有更广泛的用途。我们常见的生铁和钢都是铁的合金。

[释疑解难]

例 1 下列物质中，属于金属材料的是（     ）

A.钢        B.铜         C.氧化铁        D.碳

分析：金属材料包括纯金属和合金。A是铁的合金， B 是纯金属，都属于金属材料。C 是氧化物，而 D 是非金属，都不属于金属材料。

答案： A,B

例 2 下列生活中的各种金属制品主要利用了金属的什么物理性质？

（ 1 ）铜导线      （ 2 ）铝锅         （ 3 ）金项链

分析：根据各种金属制品的用途及对金属加工的要求，分析这些金属制品主要利用了金属的哪些物理性质。

答案：（ 1 ）主要利用了铜的导电性、延展性及有较好的机械强度等；（ 2 ）主要利用铝的导热性和表面保护膜的稳定性等；（ 3 ）主要利用了金的金属光泽、良好的延展性等。

[自我检测]

1.地壳中含量最多的两种金属元素是（）

A.镁,铝          B.铝,铜

C.钙,铁          D.铝,铁

2.金属材料包括         以及它们的          。目前已制得的纯金属只有     种，但由这些纯金属按一定      和       制得的合金已达       种。

3.下列性质不属于纯铁的物理性质的是（      ）

A.质软       B.银白色       C.能导电       D.易生锈

4.下列有关和金的说法正确的是（     ）

A.合金属于化合物              B.合金不能导电

C.合金没有延展性              D.合金的很多性能与组成它们的纯金属不同

5.某铁合金样品 3 克在氧气中完全燃烧，将所得的气体全部通入澄清的石灰水中，只生成 0.12 克白色沉定，则此铁合金属于（     ）

A.生铁     B.低碳钢       C.中碳钢        D.高碳钢

6.一种新兴的金属由于其密度小、延展性好、耐腐蚀性强，它和它的合金在航海、航空、化学工业中正逐步取代铝和铝的合金而被广泛应用，该金属是（      ）

A.锌       B.钛       C.铜        D.锰

7.“赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞”，这两句诗描述了雨后彩虹的美丽景色。事实上，化学物质也由这样的美丽颜色。如：铜（红色）、硫（浅黄色）、碱式碳酸铜（绿色）、活性碳（黑色）、石蕊（紫色）等。

（ 1 ）请用物质填空：           （红褐色），           （蓝色）

（ 2 ）用上面给出的物质填空：         用作冰箱的除臭剂，       用作制导线。

8.某课外活动小组从实验废液回收银，再检验所得的银粉中是否含有铁粉。

（ 1 ）甲同学用简单的物理方法迅速证明了样品中含有铁粉，他的做法是：

。

（ 2 ）乙同学很快拟定了进一步测定样品中银的质量分数的实验步骤：

A.取两药匙样品，加入过量稀盐酸

B.待充分反应后，取出不溶物

C.不溶物经洗涤，干燥后称量，记下其质量

①步骤 B 中如何判断已经充分反应？

②步骤 B 中主要操作的名称是              ，需要用到的仪器和用品有铁夹台（带铁圈）烧杯、        、          、            。

③根据乙同学设计的实验           达到目的（填能或不能），原因是

。

参考答案

1.D

2.纯金属合金 90    组成    质量比几千

3.D

4.D

5.C

6.B

7.(1)氢氧化铁    氢氧化铜

（ 2 ）活性炭    铜

8.（ 1 ）用磁铁吸引铁粉

（ 2 ）如果不产生气泡就证明反应充分

过滤玻璃棒、滤纸、漏斗

[视野拓宽]

像软糖一样的超塑性合金

目前，最新的航空器、航天器、导弹都是用钛合金制造的。钛合金强度大，比重轻，抗腐蚀性能好。有人戏曰：钛字拆开来就是太空金属。但是，钛合金材料加工起来十分困难。有没有可能使这种“比铁还硬、比钢还强”的材料在加工时像软糖一样柔软可塑呢？

科学家们发现，在某种特定的条件下，一些合金可以产生 300 ％以上的延伸率。这种现象叫“超塑性现象”。超塑性合金的晶粒一般为微细晶粒。只要在这些合金受热达到某个温度区域时，使温度在此区域内上下波动并对合金施加一定的作用力，就能使它呈现超塑性。

目前人们已在 170 多种合金中发现了超塑性现象，使加工工序大为简化，并可采用吹塑成形、真空模压成形、气压成形等加工方法，从而在轧制、挤压加工中，使设备吨位大大减少，使许多形状复杂、难以成形的材料以及低塑性甚至脆性材料的变形成为可能。这方面最典型的例子是钛合金加工。例如人造卫星上钛合金球形燃料箱，壁厚仅 710 微米～ 1 ． 5 毫米，只有采用超塑性成形的吹塑成形法才能实现。B － 1 战略轰炸机的舱门，尾舱,骨架，原工艺需 100 个零件，经各种方法连接组装而成。而用超塑性钛合金，可一次成形，使尾舱架的重量减轻 33 ％，成本降低 55 ％。

思考与实践：看完上述材料后，你还知道哪些合金？它们有什么用途与同学们交流？

四、参考资料

21世纪的金属

有人将铜、铁、铝分别称为第一、二、三代金属，它们的接班人，即第四代金属，就是后起之秀——钛了。钛的拉丁文名称 "Tanium" 是希腊神话中的大力神 "泰但" 之意。

钛具有不寻常的综合优点。在航空工业中称霸已久的铝，面对钛只能是自愧不如了。钛比铝重一些，比钢轻一倍，而强度和硬度可与钢媲美，同时又具有良好的可塑性、超凡的韧性、惊人的抗腐蚀性，并能在-253 ℃～ 500 ℃的温度范围内保持高强度，可以说是性能极其优越。当飞机的速度超过音速的 2.2 倍时，飞机和空气的剧烈摩擦产生的温度会超过 300 ℃，铝合金的强度会急剧下降，而钛却泰然自若。难怪在美国的新式战斗机中钛用量达全机重量的 90% 以上。从 20 世纪 60 年代起，钛就成了卫星、火箭、宇宙飞船的重要材料。目前每年用于航天工业的钛已超过千吨。

钛除有“空间金属”的美称外，同时又兼有“深海金属”的美名。因为，一般舰船是用钢铁制成的，会因海水腐蚀而锈损。虽然人们想了许多诸如涂上防腐漆之类的办法，还是不能从根本上解决问题，使得舰船要定期大修，而钛有惊人的抗腐蚀性能。另一方面，海水中深度每增加 10 m ，压力就会增加一个大气压，因此潜水艇的船体材料就要求高强度,耐腐蚀，钛恰好可以从容胜任。钛不仅强度高，且表面有致密的氧化膜，长期在海水中也不会被腐蚀。

1977年，前苏联用 3 500 多吨钛建造了当时世界上航行速度最快的核潜艇。美国海军也制成了以钛合金为材料的深海潜艇，能在 4 500 m 的深海中航行。

钛还有一个奇特的性能，即是一种“亲生物金属”。植入人体后不会引起过敏反应，加之它与骨骼密度相仿，因此可用来制造人造骨。

总之，在原来使用钢材、铝材的地方，几乎都能用钛取而代之。而一些钢材、铝材难以胜任的地方，钛也能应付自如。故人们称钛为“未来的钢铁， 21 世纪的金属”。

钛，在地壳中的含量并不太少。钛矿分布很广，仅次于铝、铁、钙、钠钾、镁，而比铜、锡、锰、锌多得多，约占地壳重的 0.6% 。

1910年人们首次得到纯钛。1947年才开始在工厂里炼钛，当年产量仅 2 吨。到 1972 年，钛的年产量即达 20 万吨。直到目前，大规模生产高纯度的钛，仍是冶金工业追求的目标。相信随着这一目标的实现，钛将很快脱颖而出，成为金属材料界居于统治地位的金属。

有“记忆”的合金

从青铜器时代开始，金属和兵器就结下不解之缘。现在，手中的钢枪，天上的飞机，海里的战舰，陆地的坦克装甲车，都离不开金属。提起金属，人们的传统观念是坚硬、沉重、造形难以改变。可是，日新月异的新材料技术却神奇地改变着金属的“脾气”和“性格”，一大批前所未有、性能各异的新型金属材料相继涌现出来，阔步走进高技术武器装备的行列。

金属，硬梆梆，冷冰冰，会有“记忆”吗？请看这样一个故事：

1963年，美国海军军械实验室奉命研制一种新式装备。在一次试验中实验人员需要一些镍钛合金丝。他们领到的镍钛合金丝是弯曲的，使用起来很不方便。他们就将合金丝拉直。试验中，当温度升高时，这些已经被拉直的镍钛合金丝突然全部恢复到原来弯曲的形状，并且和原来一模一样。实验人员百思不得其解，反复作了多次试验，结果完全一样。

科学家们经过深入研究和试验，发现很多合金都有这种本领。他们把这种现象叫作“形状记忆效应”。在记忆合金里，原子按一定的方式排列。当受到外力作用时，这些原子离开自己原来的位置，合金材料就发生形变。而将这些合金材料加温，由于获得了能量，合金的原子又回到原来的位置。这就是记忆合金加热到一定温度恢复原状的原因。

迄今发现的具有形状记忆效应的合金已有好几十种，但已经实用化的主要是镍钛基合金和铜基合金两大类。

形状记忆合金最早被美国海军应用在 F － 14 舰载战斗机油路连接系统中。如今，记忆合金在军事、航天、医学等领域得到广泛应用，其中最著名的例子是“阿波罗” 11 号带到月球上的天线。它是用极薄的记忆合金先在正常情况下按预定要求做成天线，然后降低温度把它压成一团，装进登月舱带到月球上。在阳光的照射下，天线又“记”起了自己本来的面貌，变成巨大的半球形，将阿姆斯特朗那句名言“对一个人来说，这仅仅是一小步；但对整个人类来说，这是跨了一大步……”送回地面，令全世界数以亿计的人们激动不已。

能降低噪音的减震合金

金属机械转动、撞击、磨擦有震动、有噪音本是难免的，但是高科技却研制出了可以减震降噪的合金。请看下面这个故事：

1968年的一天，英国某军港，一艘新型核潜艇正在下水。岸上的人群和潜艇上的官兵个个兴高采烈。而前苏联海底声纳网的监控人员却急得满头大汗。前苏联一直依靠强大的声纳网通过监听美国、英国战略导弹核潜艇水下运行的噪音来监视它们的行动。可这次眼看着这艘英国核潜艇下水，却怎么也搜寻不到它的信号。原来英国科学家们使用减震合金来制作这艘核潜艇的螺旋桨，使其水下运行的噪音大为降低，从而大大提高了核潜艇的隐形生存能力。

震动和噪音不仅破坏环境、损害人体健康，而且影响机械的质量、缩短设备的寿命、降低仪表的精度和可靠性。过去一直采用消极的方法减小震动和消除噪音，如把机器做得非常笨重或用多孔的吸音材料把震源包起来。但这些方法都不理想。

人们发现，积极的减震措施应该是采用具有高减震性能的材料来制作震动源和噪音源部件，从根本上减震消音。塑料具有很好的减震性能，但其强度和耐高温耐腐蚀性能还无法满足一些特殊需求。

20实际书记 50 年代初，英国一家实验室在作一项试验时，不小心把一块含 80 ％锰的锰铜合金铸块掉到地上，只发出微弱的声音。敏感的实验人员立即意识到，这就是人们梦寐以求的减震金属材料。从此科学家们开展了一系列的研究工作，经过 40 多年不懈的努力，发现了数十种减震合金，如钴镍合金、镁锆合金、镍钛合金和铁锆铝合金。

目前减震合金已在各个领域大显身手。在航空航天方面，用作卫星、导弹、火箭、喷气式飞机的控制盘和陀螺仪等精密仪器的防震台架；在汽车方面，用作车体、制动器、发动机转动部分、变速器、滤气器等；在船舶方面，用作发动机转动部分、螺旋桨等。

课题 2 金属的化学性质

一、教学建议

课标要求

1．知道铁、铝、铜等常见金属与氧气的反应。

2．初步认识常见金属与盐酸、硫酸的置换反应，以及与盐溶液的置换反应，能用置换反应解释一些与日常生活有关的化学问题。

3．能用金属活动性顺序对有关的置换反应进行简单的判断，并能利用金属活动性顺序解释一些与日常生活有关的化学问题。

内容分析及教学建议

在课题 1 介绍金属的物理性质的基础上，本课题侧重介绍金属的化学性质，重点介绍金属与氧气的反应，以及金属活动性顺序。

学生在前一阶段的学习中已经做过镁条、铝箔、铁丝等在氧气中反应的实验，基于学生已有的知识基础，教材采用实验事实一归纳的编写方法，重点说明大多数金属都能与氧气反应，但反应的难易和剧烈程度不同，由此也可在一定意义上反映金属的活泼程度：如镁、铝比较活泼，铁，铜次之，金最不活泼。教材的重点放在对金属活动性顺序的探究上，采用实验一讨论的探究模式，通过对实验事实的分析，层层诱导，由学生自己归纳得出置换反应的特点，并通过对某些金属的活动性的比较，进而引出金属活动性顺序。通过练习，使学生能应用置换反应和金属活动性顺序解释一些与日常生活有关的化学问题。

教学建议：

1．对于金属与氧气反应的教学，可以再次做镁条、铝箔、铁丝、铜丝等与氧气反应的实验，以加深学生的感性认识。要引导学生对观察到的实验现象进行认真的对比和分析，从中得出金属与氧气反应的一些规律性知识?

2．本课题的教学重点应放在对金属活动性顺序的探讨上，不仅仅是为了获得金属活动性顺序的知识，更重要的是要引导学生主动参与知识的获取过程，学习科学探究的方法。在这个活动与探究中，结论的可靠性是很重要的，因此，控制相似的实验条件，以及对实验现象的正确对比和分析，是该探究活动获得可靠结论的重要保证。

3．置换反应的概念是在实验的基础上通过归纳得出的，即通过对镁、锌、铁与盐酸反应的化学方程式的分析，从反应物和生成物类别的角度归纳得出的。这样的方法比较直观，学生容易接受。置换反应在日常生活中的应用主要是通过练习来感受的。教师也可以补充一些有关这方面的联系实际的习题，以培养学生解决实际问题的能力。

4．金属活动性顺序是通过实验，并在置换反应概念和其他一些实验事实的基础上分析得到的。探究分三步进行：（ 1 ）从金属与盐酸或硫酸反应是否有氢气生成，可以把金属分为两类，能生成氢气的金属其活动性比较强，不能生成氢气的金属其活动性比较弱。（ 2 ）从一种金属能否把另一种金属从它的化合物的溶液中置换出来，可以比较出这两种金属的活动性强弱，能置换出来的，则这种金属比另一种金属活泼。（ 3 ）经过了很多类似实验的探究过程，人们归纳和总结出了常见金属的活动性顺序。

在整个探究过程中，教师的组织和引导作用非常重要。尤其要注意在实验的基础上组织好讨论，这是有关金属活动性顺序探究活动能否成功的重要保证。

由于学生还没有盐的概念，因此教材中只能说“位于前面的金属能把位于后面的金属从它们化合物的溶液中置换出来”。教师要根据学生的实际情况利用具体例子来进行教学。

5．可以通过对一些实例和习题的讨论和分析，让学生感受金属活动性顺序在工农业生产和科学研究中的重要应用，并认识金属活动性顺序可以作为有关金属能否在溶液中发生置换反应等的判断依据。这部分的教学也可以结合本课题的复习和小结进行。

教学的重点、难点是介绍金属与氧气的反应，以及金属活动性顺序。

课时具体安排      1 课时

二、课时教案

课题 2 金属的化学性质

[教学目标]

知识与技能：

- 掌握金属的活动性顺序，能判断化学反应的基本类型

- 用所学知识解释生活中的一些现象，并能解决一些实际的问题，通过探究，培养学生的观察、分析、归纳能力

情感态度与价值观：

培养学生自主、合作探究的精神及学习对事实进行分析得出结论的科学方法

过程与方法：

1、认识科学探究的意义与基本方法，能提出问题，进行初步的探究活动

2、初步学会运用观察实验等方法获得信息，能用所学知识解决一些简单的化学问题

3、使学生懂得从个别到一般的认识事物的过程

[教学重点]

金属与氧气的反应，以及金属活动性顺序。

[教学准备]

实验金属与酸的反应、小魔术、实验金属与盐溶液的反应、

[教学过程]

【魔术引课】让学生做实验：小铁刀变钢刀

【回忆旧知】让学生回忆前面铁、镁与氧气反应及反应现象

介绍铝与氧气反应情况，总结出这些金属的活泼性不一样

【实验探究】1.镁、锌、铁、铜与盐酸反应

2.镁、锌、铁、铜与硫酸反应

【讨论】1.哪些金属能与盐酸、硫酸反应？反应剧烈程度如何？生成什么气体？

2.哪些金属能与盐酸、硫酸反应？

3.进行比较可以发生反应的化学方程式会有哪些相同点？

4.什么样的反应叫置换反应？

【实验探究】铝丝与硫酸铜溶液的反应、铜丝与硝酸银溶液的反应、铜丝与硫酸铝溶液的反应，

【讨论】1.上述三个实验哪些可以反应？它们属于哪种反应类型？

2.由此可以得出铝、铜、银金属活动顺序是怎样的？

【讲解】1.金属活动顺序的内容

2应用举例

【应用】鉴别真假黄金（是金还是黄铜）

【小结】

【练习】见学案

【作业】教材P14页习题

板书设计

三、学案

课题 2 金属的化学性质

[学习目标]

1．知道铁、铝、铜等常见金属与氧气的反应。

2．初步认识常见金属与盐酸、硫酸的置换反应，以及与盐溶液的置换反应，能用置换反应解释一些与日常生活有关的化学问题。

3．能用金属活动性顺序对有关的置换反应进行简单的判断，并能利用金属活动性顺序解释一些与日常生活有关的化学问题。

[学法指导]

1.金属的化学性质：我们可以将金属的化学性质归纳为下表：

| 金属的化学性质 | 实例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 金属与氧气的反应 | 2Mg +O2=2MgO 4Al+3O2=2Al2O3 2Cu+O2==2CuO 3Fe+2O2=Fe2O3 | 大多数金属都能与氧气反应，但反应的难易和强烈程度不同。镁、铝等在常温下就能反应，铁、铜在常温下几乎不与氧气反应，金在高温时也不与氧气反应。 |
| 金属与稀盐酸、稀硫酸的反应 | Mg+H2SO4= MgSO4+H2 ↑ Zn+2HCl=ZnCl2+ H2 ↑ Fe+H2SO4= FeSO4+H2 ↑ | 在金属活动性顺序里，位于氢前面的金属能置换出盐酸、稀硫酸中的氢，而位于氢后面的金属则不能。 |
| 金属与某些化合物溶液的反应 | Fe+CuSO4= Cu+FeSO4 Cu+2 AgNO3=2Ag+ Cu(NO3)2 | 在金属活动性顺序里，位于前面的金属能把后面的金属从它们的化合物置换出来。 |

3.金属活动性顺序

经过大量的实验探究和去伪存真的分析，人们归纳和总结出了常见金属在溶液中的活动性顺序：

k Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb(H) Cu Hg Ag Pt Au

金属活动性由强逐渐减弱

金属活动性顺序可以采用“五元素一句”的方法记忆，即“钾钙钠镁铝，锌铁锡铅氢，铜汞银铂金”。金属活动性可以作为金属能否与不同物质的溶液发生置换反应的一种判断依据。

[释疑解难]

1.有 X ， Y, Z 三种金属，它们在溶液中能发生如下反应：

① X+YCl2      XCl2+Y

② Z+XCl2       ZCl2+X

③ X+2 HCl      XCl2+H2

而 Y 与盐酸不反应。这三种金属的活动性由强到弱的顺序是（    ）

A.X ， Y ，（ H ）,Z     B.Z ， Y ，（ H ）,X

C.Y ，（ H ）， X,Z     D.Z ， X ，（ H ）,Y

分析：此题考查金属活动性顺序的应用。在金属活动性顺序中。只有排在前面的，才能把排在它后面的金属从它们的盐溶液里置换出来。由反应①可知，金属的活动性 X>Y 。由反应②可知，金属的活动性 Z>X 。只有排在氢前面的金属，才能置换酸中的氢。由反应③可知， X 排在氢前面，题设 Y 不与盐酸反应，故 Y 应排在氢的后面。纵上所述，答案 D 正确。

答案： D

[自我检测]

1.某同学用下列化学方程式表示金属的有关化学性质，其中书写不正确的是（   ）

A. 4Al+3 O2==2Al2O3             B. Zn+ CuSO4== Cu+ ZnSO4

C. 2Fe+6 HCl==2FeCl3+3 H2 ↑       D. Al+3 AgNO3==Al(NO3)3+3Ag

2.小兰家中收藏了一件清末铝制佛像，该佛像至今仍保存的十分完好，该佛像没有被锈蚀的主要原因是（     ）

A.铝不容易发生化学反应

B.铝的氧化物容易发生还原反应

C.铝不容易被氧化

D.铝易氧化，但氧化铝具有保护内部铝的作用

3.下列物质能否发生反应？写出能发生反应的化学方程式。

（ 1 ）银与稀盐酸        （ 2 ）锌与硫酸铜溶液

（ 3 ）铜与硫酸锌溶液      （ 4 ）铝与硝酸银溶液

4.下列有关实验现象的描述正确的是（     ）

A.白磷在氧气中燃烧产生大量的白雾

B.镁在空气中燃烧产生了白色的氧化镁

C.硫在氧气中燃烧发出淡蓝色的火焰

D.铁在氧气中燃烧，火星四射，生成黑色物质

5.有下列化学反应：

① M+H2SO4== MSO4+ H2 ↑      ② M+R(NO3)2==M(NO3)2+ R

③ N+RCl2== R+ NCl2

则 M ， N, R 三种金属的活动性顺序肯定有错误的是（    ）

A.R<N< M     B.R<M< N      C.N<R< M         D.M<N< R

6.为了适应火车提速，我国一些铁路线上原有的短轨已全部连接为超长轨，工作技术人员常用如下反应来焊接钢轨间的缝隙，2Al + Fe2O3==Al2O3 +2Fe有关此反应的下列说法正确的是（    ）

A..该反应属于化合反应    B.该反应属于分解反应

C.该反应属于置换反应    D.该反应中铁元素的化合价降低

7.下列金属不能置换出酸中的氢是（    ）

A.镁      B. 银      C. 锌       D. 钠

8.下列金属活动顺序符合从弱到强的是（     ）

A．Na ，K,  Al               B.Hg  Ag,  Fe

C.Na ，Ca,  K                 D.Au ，Ag,  Pt

9没有的．第二次世界大战时丹麦沦陷，著名科学家，诺贝尔奖章获得者玻尔巧妙地用 "王水" （盐酸与硝酸地混合物）把金质奖章溶解： Au+HNO3+3 HCl==AuCl3+ ↑ +2 H2O 并保存在一个容器中。战后玻尔向容器战投入金属铜就使黄金从溶液中析出，并重新铸造成与原来十分相似的诺贝尔奖章，根据你学过的化学知识，写出这个反应的化学方程式                              ，这个反应属于四种基本反应类型中的                     。

参考答案：

1.C

2.D

3.（ 1 ）（ 3 ）不可以    （ 2 ）（ 4 ）可以

（ 2 ） Zn+CuSO4== Cu+ ZnSO4

(4)  Al+AgNO3== Ag+ AlCl3

4.D

5.D

6.CD

7.B

8.C

9.3Cu+2 AuCl3==2Au+3 CuCl2    置换反应

[视野拓宽]

铁制的容器为什么能盛装浓硫酸

铁制容器不能用来盛稀硫酸，却可以用来装浓硫酸。其原因是：因为单质铁可以跟稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，如用铁制容器来装稀硫酸，铁容器将很快被腐蚀，所以不能用铁制容器来装稀硫酸。又因为浓硫酸具有很强的氧化性，常温下可以将铁氧化成非常致密的氧化物薄膜，这层薄膜不溶于酸，从而保护了里面的铁不与外面的酸接触，所以，浓硫酸可以用铁制容器来盛装。

思考与实践：铁制容器能不能用来盛装硫酸铜溶液？为什么？

四、参考资料

铜是人类应用最早的金属

铜是人类认识并应用最早的金属之一。我国是最早使用铜器的国家之一。到目前为止，发现的中国最早的青铜器出自新石器时代后期，相当于中原夏代的一些文化遗址中。在商代早期遗址中出土了较大型的青铜器。

中国商代早期的大型青铜器还很粗陋，器壁厚，外形多模仿陶器，花纹多为线条的兽面纹。1939年在安阳市出土的礼器 "司母戊鼎" 是殷代前期青铜器的代表作，是商王为其母铸造的，重达 875 公斤，高 133?cm ，横长 110?cm ，宽 78?cm 。经检测，铜占 84.11 ％，锡占 11.64 ％，铅占 2.79 ％，是世界上最大的出土青铜器。

又如湖南出土的盛酒器“四羊方尊”，造型逼真，结构复杂，分布在四角的四支羊头上长着卷曲的羊角，还有突出的龙头，楼空的扉边。重 34.5?公斤，身高 58.3 cm ，口边长 52.4 cm 。它采用分铸和嵌铸等复杂的铸造工艺，充分反映出了殷代青铜器的高超熔铸技艺。

青铜器除了礼器等外，更多是用于制造兵器，此外也有一些青铜农具出土。

战国时期，齐国工匠已了解到随着用途不同，青铜器材料的性能也应有所变化，为此可以改变青铜中各种金属成分的比例。

我国古代很早就认识到铜盐溶液里的铜能被铁取代，从而发明了“水法炼铜”的新途径，这一方法以我国为最早，是湿法冶金技术的起源，在世界化学史上是一项重大贡献。

在现代，铜仍旧有着极其广泛的用途。铜的导电性仅次于银，居金属中的第二位，大量用于电气工业。

铜易与其他金属形成合金，铜合金种类很多，例如，青铜质坚韧，硬度高，易铸造；黄铜广泛用于制作仪器零件；白铜主要用作刀具。

铜和铁、锰、铝、硼、锌、钴等元素都可用作微量元素肥料。微量元素是植物正常生命活动所不可缺少的，它可以提高酶的活性，促进糖、淀粉、蛋白质、核酸、维生素和酶的合成，有利于植物的生长。

铜在生命系统中有重要作用，人体中有 30 多种蛋白质和酶含有铜元素，现已知铜的最重要生理功能是人血清中的铜蓝蛋白，它有催化铁的生理代谢过程功能。铜还可以提高白细胞消灭细菌的能力，增强某些药物的治疗效果。铜虽然是生命攸关的元素，但如果摄入过多，会引起多种疾病。

“大地之子”-----钛

钛是一种银白色的金属，早在 1791 年，英国科学家威廉姆·格里戈尔在英国密那汉郊区找到这种神奇的元素时，首先发现了这种新元素。过了 4 年，德国化学家克拉普洛特又从匈牙利布伊尼克的一种红色矿石中, 发现了这种元素，便以希腊神话中的英雄来命名。钛的意思是“地球的儿子”。钛的外形很像钢铁，但远比钢铁坚硬，且体重只有铁的一半。在常温下，钛可以安然无恙地“躺”在各种强酸、强碱中；就连最凶猛的酸------ 王水，也不能腐蚀它。有人曾把一块钛片扔进大海，经过 5 年以后取出来，仍然闪闪发亮，没有半点锈斑。俗话说:“真金不怕火炼”。可是钛的熔点比黄金还高出 600 多摄氏度。正因为钛的本领非凡，所以有着广泛用途。现在，钛是制造飞机、坦克、军舰、潜艇不可缺少的金属。在宇宙飞船和导弹中，也大量用钛代替钢铁。钛与氮、碳结合生成的氮化钛、碳化钛，也是非常坚硬的化合物，它们的耐热本领甚至还比钛高 1 倍。这样坚硬而耐热的材料，可以代替超级钢，制造高速切削刀具。钛的许多特殊性能，还在化工、超声波和超导技术中得到应用。然而，钛有个最大的缺点，就是提炼比较困难。这主要是因为钛在高温下可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。所以人们曾把钛当作“稀有金属”,其实，钛的含量约占地壳重量的 6 ‰，比铜、锡、锰、锌的总和还要多 10 多倍。在世界上，我国钛的储藏量最多，四川的攀枝花，钛的储藏量占全国 90% 以上，是世界上罕见的大钛矿。

铝的外衣

将银白色的铝放在空气中，没有多久，便穿上了一件极薄的、近乎透明的白色外衣——氧化膜　　。真使人难以相信，铝的这件外衣，同光彩夺目的红,蓝宝石的主要成分竟是一个东西，都是氧化铝 (A1203) 。它们的区别，只是晶体的结构不同。然而，你可别瞧不起铝的这件貌不惊人的外衣，它对于铝的使用却作出了杰出的贡献哩!
　　大家都知道，钢铁是具有多种宝贵性能的材料。将钢铁放在空气中，也会穿上一件外衣——铁锈 (主要成分是氧化铁) 。可是钢铁的这件外衣结构很疏松，大气中的氧、水蒸气、二氧化碳分子都能穿过这件外衣的无数孔隙，深入到钢铁内部，继续把钢铁变成铁锈，直至整块钢铁都变成无用的“烂铁”为止。所以，为了保护钢铁不被锈蚀，人们常让钢铁制品另外穿上一件保护衣——防锈物质　　。铝的外衣与钢铁的外衣不同，它虽然非常薄，但是却“天衣无缝”，非常致密。即使把铝块拉长、压扁、扭转或弯曲，它也不会松掉、脱落，仍能牢牢地裹在铝的表面。氧气、水蒸气、二氧化碳分子对它都无可奈何，钻不过去　　。铝的外衣——氧化铝不溶于水，熔点高达 2050 ℃。把铝制品加热到 660 ℃时，金属铝已熔化成为液体，可是氧化铝仍然覆盖在液态铝表面，防止氧气与铝接触。

铝的外衣称得上是一副不怕水浸、火烧，能够保护自己免受大气腐蚀的盔甲。
但是，铝的外衣也有关中不足之处：一是天然形成的这件防护衣太薄了，厚度只有万分之二到万分之四毫米，一张普通的纸也比它厚五百倍，因此经不起村 L 械的损伤；二是怕酸,怕碱。如果这件外衣能够再厚一些，能更坚硬、耐磨损、耐腐蚀，就更好了　　。为了使铝的外衣增厚，人们想到，铝的外衣——氧化铝膜，是锅与空气中的氧发生氧化反应生成的。如果用比氧具有更强的氧化性物质来和铝发生氧化反应，那末，生成的氧化铝膜岂不是可以更厚实一些了吗?
　　于是，人们先用磷酸钠 (Na3PO4) ，氢氧化钠 (NaOH) ，硅酸钠 (Na2SiO3) 等溶液洗去铝制品表面的油污，再让它在热水中洗个澡，然后浸在铬酸钠 (Na2CrO4),碳酸钠 (Na2CO3) 及氢氧化钠混和液中进行氧化处理。由于铬酸钠是一种强氧化剂，铝的外衣一氧化铝膜果然大大增厚了。
在工业上，人们将铝制品浸在电解质溶液中作阳极，通入直流电使铝氧化，也生成了较厚的氧化铝膜。人工加厚的氧化铝膜比天然形成的厚八十多倍，达 0 ． 015 — 0 ． 017 毫米。有趣的是，人工加厚的铝制品外衣，还真象人穿的衣服一样可以染上各种颜色。这样，铝制品就不再是一律穿银白色的外衣了，而是可以穿上金黄、大红、宝蓝、翠绿等五光十色的漂亮衣服。你们看到的逗人喜爱的金黄色笔套、彩色金属钮扣、打火机等等铝制品，它们穿的就是染了色的氧化铝外衣。

锗、锡、铅的历史

１８７１年俄罗斯化学家门捷列夫，发现元素周期律时预言一种未知元素“类硅”的存在，并根据周期律推论出它的许多性质。在１８８６年，德国化学家文克勤（ Winkler,C.A.1838 － 1904 ），用光谱分析法分析硫银锗矿时，发现了这种 "类硅" 的新元素，并命名为锗，符合 Ge ，意在纪念德国。文克勤用氢气使硫化锗还原为金属锗，还研究了它的性质，并与门捷列夫推论的性质作了如下的对比：当文克勤看到自己所发现的锗与门捷列夫所预言的“类硅”性质如此接近，使他大为惊奇。他说：“再也没有比类硅的发现能这样好地证明元素周期律的正确性了，他不仅证明了这个有胆略的理论，它还扩大了人们在化学方面的眼界，而且在认识领域里也迈进了一步”。

门捷列夫预言“类硅”的性质文克勤测得锗的性质原子量 72 72.32 比重 5.5 5.4 原子体积 13 13.22 原子价 4 4 比热 0.073 0.076 二氧化物的比重 4.7 4.073 二氧化物的分子体积 22 22.16四氯化物的沸点 100 ℃以下 86 ℃四氯化物的比重 1.5 1.887四氯化物的分子体积 113 113.53

锗在地壳中的含量为百万分之七，比之氧、硫、碳、硅等常见元素当然很少，但比砷、汞、银、金等元素都多。由于锗非常分散，几乎没有比较集中的锗矿，因之人们称之为稀散金属。现在已发现的锗矿有硫银锗矿、锗石、硫铜铁锗矿，其中含锗都没有超过１０／１００。另外锗还夹杂在铅矿、铜矿、铁矿、碳等矿物中，但含量也极少。由于锗非常分散，提炼很困难。制取锗的来源通常为加工有色金属矿石，所得的副产品以及某些煤燃烧的灰分。

近三十年来，纯锗大量的用来制造晶体整流管和晶体放大管。这种锗晶体管很小，构造简单、耐震、耐撞，比电子管的寿命长，耗电量小，成本低。由于温度改变时，锗的电阻也随之发生灵敏的变化，所以锗又用来制造热敏电阻，来测量温度的高低。把锗涂在玻璃上制成电阻，可以用来造光电管、热电偶等。由于半导体锗的发现和应用，开辟了电子微型化的道路，是无线电技术发展中的一大进步。

锡是青铜的重要万分，出是人类较早利用的金属之一。锡在自然界里很小游离存在的，它主要矿石是锡石（二氧化锡）。只要将锡石与木炭放在一起燃烧，它就会还原成金属锡。从小屯殷墟中出土的成块锡。人们在实践中发现，锡具有良好的延展性，可以展成极薄的薄片，而且在常温下，锡不氧化，由于具有这种性质，所以锡常用来包裹器具。在我国从殷墟出土的数具虎面铜盔，其中有一具很完整，内部红铜外镀锡，不仅美观，还可以防腐蚀，看来当时已掌握了镀锡技术。纯锡可铸成各种生活器具和礼具，据分析这些东西在古代肯定是有的。因锡对寒冷的感觉非常灵敏，冷到１３℃以下，会发生相变。这时锡由银白色逐渐变成灰色，体积逐渐增大，同时开始散碎。特别是在－３３℃时，这种变化的速度大大加快，一把好端端的锡壶，会自动变成一堆碎末。正是由于锡有这种性质，许多有艺术和历史价值的古锡器没有保存下来。

铅和锡都是柔软的白色金属，熔点都比较低，因此古代早期总是铅、锡不分。如《管子》一书中说：“上有陵石者下有铅锡”。《博物志》中说：“烧铅锡成胡粉”。（胡粉即氧化铅）《尔雅》说：“锡之善者曰铅”。它们都是把铅和锡混在一起的。铅的有些性质与锡不一样。铅在空气中表面很快氧化，变成暗淡无光的灰黑色；铅和它的化合物都有毒，古人开始时不了解这一点，如古罗马人爱用铅作水管。据考古研究，在古罗马的墓中曾发现尸骨上常有硫化铅的黑斑点，这就是由于饮了流经铅管的水引起的。后来人们在实践中发觉了这一点，铅的使用范围逐渐缩小，一般只用来做照明器了。在我国商代的古墓中发现的铅罐、铅爵、铅觚、铅戈等，曾进行过分析，含铅达９７．５％，说明了当时对铅质的性质和冶炼已有一定的水平。

课题 3 金属资源的利用和保护

一、教学建议

课标要求

1．知道一些常见金属如铁、铝、铜等的矿物，了解从铁矿石中将铁还原出来的方

2．会根据化学方程式对含有某些杂质的反应物或生成物进行有关计算。

3．了解金属锈蚀的条件以及防止金属锈蚀的简单方法。

4．知道废旧金属对环境的污染，认识回收利用废旧金属等金属资源保护的重要性

内容分析及教学建议

本课题涉及面很广，包括地球上及我国的金属资源情况、铁的冶炼、有关化学方程式计算中的杂质问题计算、金属的腐蚀和防护，以及金属资源的保护等，既有知识、技能方面的内容，又有环境意识和资源意识等情感领域的内容。

本课题由常见金属矿物的照片以及资料“金属元素在地壳中的含量”表引入，简单介绍了地球上及我国的金属资源情况。人类对地球上金属矿物资源的利用主要是用来冶炼金属，而其中冶炼量最大的是铁。因此，教材很自然地转入到对铁的冶炼讨论。

第一部分“铁的冶炼”是本课题教学的重点。教材除简要地介绍了我国冶炼铁的历史外，主要是通过实验，说明从铁矿石中将铁还原出来的化学反应原理，并结合炼铁的实际情况，以例题的方式介绍了化学方程式计算中有关杂质问题的计算。这样，把化学原理、计算和生产实际紧密地结合在一起，使学习活动成为有机的整体，有利于学生主动参与学习。

第二部分“金属资源的保护”，重点是有关铁的锈蚀以及防护的“活动与探究”内容。该活动与探究内容包括提出问题、设计实验并实施、讨论、得出结论、对结论进行应用等多个步骤，对培养学生的创新精神和解决实际问题的能力具有较大的价值。关于金属资源的保护，教材中首先以图示的方法给出了一些矿物可供开采的年限，形象他说明了金属矿物资源是有限的，以及金属资源保护的重要性。教材中简要地介绍了废旧金属的回收利用、合理开采矿物等保护金属资源的措施。

教学建议：

1．关于地球上及我国的金属资源情况的教学，可以结合地理课的有关内容，利用矿物标本或实物照片、图表等进行教学，应鼓励学生主动查找有关资料，并在课内外进行交流。我国冶炼铁的历史及解放前后我国钢铁工业的发展等内容的教学，也可以采用相似的教学方法。

2．做好【实验 8-3 】，并将它与炼铁生产的主要化学反应原理结合起来，使学生认识化学原理对实际生产的指导作用。

3．化学方程式计算中的杂质问题计算是一类在实际生产中具有重要意义的计算，应使学生了解它的价值，主动参与学习。讨论这一类计算题的解法时，关键是归纳出解题思路：即有关化学方程式的计算都是纯物质的计算，要把含杂质物质的质量换算成纯物质的质量。可以视情况进行课堂练习，当堂讨论和评析一些错误的解法以及出现错误的原因，以加深学生的理解。

4．精心策划和组织好有关金属的腐蚀和防护的“活动与探究”内容。教材中的图 8-23 提示了铁钉锈蚀条件探究实验的设计思路，在一个星期前就应引导学生结合生活经验来探讨该实验的设计方案，并鼓励学生开动脑筋设计出多种方案，允许多种方案同时试验，以小组或个人等多种方式活动，同时要认真做好观察记录。在实验的基础上，可以由各小组或个人展示他们的实验情况，并汇报探究的结果。讨论是在各组或个人已有初步结论的基础上进行的，因此对这些结论的辨析、归纳是很重要的。从反应物的角度分析，铁钉锈蚀的条件需有水蒸气和氧气等，教材中给了思考金属腐蚀条件的思路：要有能够发生反应的物质，反应物要能互相接触，生成物不会对反应起阻碍作用，等等。同时给出了防止金属腐蚀的思路：如果破坏金属腐蚀的条件，使它们不再具备腐蚀的基础，就能防止金属腐蚀。利用这些思路组织好讨论，由学生自己提出铁制品的防锈建议，并将它应用于自行车构件防锈措施等实例上。

5．关于金属资源保护的教学，可以利用电化教学手段，将教材中的一些矿物可供开采的年限图制成投影片或计算机软件等，并配合其他资料，使学生强烈感受矿物资源是有限的，以及保护金属资源的重要性。废旧金属的回收利用是每个学生都随手可做的事情，可结合本课题未的“调查与研究”，使学生了解废旧金属回收的意义，并积极主动地去做。

6．可以按照教材中所给的思路，采用讨论、填表和填空等方式进行本单元小结。也可以结合实例分析，通过对知识的综合应用来进行本单元小结。

教学重点、难点:

重点：⑴铁的冶炼

⑵铁生锈

难点：金属铁锈蚀条件及其防护措施的初步探究

课时具体安排： 1 课时

二、课时教案

课题 3 金属资源的利用和保护

[教学目标]

知识与目标：

1.了解铁的冶炼，掌握有关杂质的计算

2.了解金属资源保护重点铁生锈

3.知道废旧金属对环境的污染认识、回收利用废旧金属保护的重要性

过程与方法：

1.通过简介金属资源，了解资源分布，并着重铁生锈的原理，理解防锈的原理，通过炼铁的计算，使学生掌握有关杂质的计算。

2.阅读收集资料→实验探究→树立资源意识

情感与价值观：

1.培养学生自主合作的探究精神

2.树立保护金属资源的意识

3.通过了解金属资源的分布以及金属资源的锈蚀状况，培养学生热爱化学的情感

教学重点、难点:

重点：铁的冶炼,铁生锈

难点：金属铁锈蚀条件及其防护措施的初步探究

[教学准备]

铁生锈的录像  、铁生锈条件的探究实验

[教学过程]

[复习提问]1.金属活动性

2.判断下列反应能否发生

Mg+HCl   Ag+Hg（NO3）2

Zn+H2SO4  Cu+AgNO3

Cu+HCl    Hg+AgNO3

Ag+Cu(NO3)2  Al+CuSO4

【看书】阅读P15-16

- 介绍金属资源的存在形式

- 铁的冶炼

【活动探究】铁生锈

  - 在蒸馏水中

  - 在干燥的空气中

  - 在水和空气中

【交流】让同学们根据实验现象讨论铁生锈的条件

【录像】播放因铁生锈而导致的一些事故

【讨论】怎样防止铁生锈？

【讲解】金属资源保护：

- 防止金属腐蚀

- 金属的回收与利用

- 应有计划合理开发矿物

- 寻找金属的代用品

[板书设计]

三、学案

课题 3 金属资源的利用和保护

[学习目标]

1．知道一些常见金属如铁、铝、铜等的矿物，了解从铁矿石中将铁还原出来的方

2．会根据化学方程式对含有某些杂质的反应物或生成物进行有关计算。

3．了解金属锈蚀的条件以及防止金属锈蚀的简单方法。

4．知道废旧金属对环境的污染，认识回收利用废旧金属等金属资源保护的重要性

[学法指导]

1.铁制品生锈的条件及防锈的方法

2.有关不纯物质的化学方程式的计算

由于化学方程式所表示的各物质的质量比是纯洁物的质量比，不纯物质的质量不能直接代入化学方程式进行计算。

- 若已知物不纯，需先算得其中纯物质的质量：

纯物质质量＝不纯物质质量╳纯物质质量分数

＝不纯物质质量╳（1-杂质质量分数）

然后用纯物质质量根据化学方程式计算待求物质量。

（2）若待求物不纯，需先根据化学方程式算出待求物中所含纯物质质量，再由纯物质质量算得待求物（不纯物）质量。

[释疑解难]

1.用4640tFe3O4	质量分数为80%的磁铁矿,可炼出含杂质质量分数为4%(杂质不含铁元素)的生铁多少吨?

分析:此题是含杂质物质的化学方程式计算。解题的关键是将不纯物的质量换成纯净物的质量，再代入化学方程式进行计算。换算的方法是：

纯度==纯净物的质量/不纯净物的质量╳100%

纯净物的质量==不纯净物的质量╳纯度

注意：这道题给出的两个质量分数有本质的区别。80%对应的纯净物为Fe3O4，4%对应的是杂质，所以纯铁的质量为：生铁的质量╳（1-4%）

解法一：设得到含杂质质量分数为4%的生铁的质量为X。

Fe3O4 + 4CO ==3Fe +4CO2

232          168

4640t╳80%     X╳（1-4%）

232：168==4640t╳80%：X╳（1-4%）

X==2800 t

解法二：Fe3O4中的铁全部都被还原成单质铁，故可利用铁元素守恒进行计算，设可制得含杂质质量分数为4%的生铁的质量分数为X。

4640t╳80%╳（Fe3O4中铁元素的质量分数）╳100%== X╳（1-4%）

X==2800 t

答：可炼出含杂质质量分数为4%的生铁2800 t。

[自我检测]

1.在车、船表面刷油漆得目的是（     ）

A.防止钢铁生锈且美观            B.可以增大硬度防止撞坏

C.增大厚度防止磨损              D.改变铁得颜色

2.在下列各种情况下，埋在地下输油铸铁管管道被腐蚀速度最慢得是（    ）

A.在 潮湿、疏松、透气的土壤中     B.在含铁元素较多的酸性土壤中

C.在干燥、致密。不透气的土壤中    D.在含沙粒较多、潮湿透气的中性土壤中

3.地球上的金属资源除了少数的不活泼金属如＿＿和＿＿＿以单质的形式存在以外，其它的金属都以＿＿＿＿形式存在。

4.含碳量为2%－4.3%的铁的合金是＿＿＿，含碳量为0.03%－2%的铁的合金是＿＿。

5.炼铁的主要原料是＿＿＿、＿＿＿＿和＿＿＿＿＿。反应的化学方程式是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

6.铁在干燥的空气中＿＿＿（难或易）与空气中的＿＿＿反应，在潮湿的空气中可以跟＿＿＿反应生成＿＿＿＿，其主要成分是           （用化学式表示）。

7.某同学晚上帮妈妈做饭，切完青菜就将菜刀放在菜板上，第二天早晨发现菜刀生锈了，试问：（1）菜刀上是否发生了化学反应？

- 菜刀为什么会生锈？

（3）为了防止这把菜刀生锈，该同学应该怎么办？

8. 高炉炼铁用赤铁矿做原料，欲制备含杂质为5%的生铁100吨，至少需含氧化铁的质量分数为82%的赤铁矿多少吨？

参考答案

- A

- C

- 金   银    化合物

4. 生铁  钢

5. 铁矿石  焦炭  石灰石   Fe2O3 + 3CO== 2Fe + 3CO2

6.难  氧气  氧气  铁锈   Fe2O3·XH20

7.（1）菜刀上发生的是化学反应

- 为铁与氧气、水接触容易发生化学反应

（3）保持菜刀表面得干燥、在刀得表面涂水 植物油

8. 165.5吨

[视野拓宽]

环保的铜

铜的再生性能极好，这一性质非常珍贵，废铜经过经化回收能发挥很多的作用。而且铜腐蚀的很慢，这些性质对环境非常有利，我们在长期的生活中会注意刀这样一个事实：铜在环境中的浓度一直处于安全界限之内，铜的使用从未造成严重后果，铜以不同的浓度分布在各处，顺应着大自然，人类已经知道，完全能够把铜应用到各个领域而不会危害大自然的安全。长期以来，铜就向人类显示出它的绿色面孔，它以利于生态平衡。

思考于实践：铜为什么会有绿色面孔呢并解释？请你 向你的 家人和朋友介绍铜的优点。

四、参考资料

我国的矿产资源

我国幅员辽阔，已知矿产资源条件较好，矿产种类齐全，探明的总储量规模可观，是世界上为数不多的几个矿产资源大国之一。虽然，矿产资源丰富，但人均占有量少。我国矿产资源有以下特点： （ 1 ）矿产资源总量丰富，矿种齐全，但人均占有量少。我国已经发现的 168 种矿产，其中有 17 种人均占有量超过世界人均占有量，而其余则低于世界人均占有量。已探明的矿产资源总量约占世界的 12 ％，仅次于美国和前苏联，居世界第 3 位，但人均占有量居世界第 53 位。

（ 2 ）矿产资源有丰有欠

从探明的储量看，有充分保证的约 12 种（煤， W ， Ti ， Mo ，李，稀土，石墨，石膏，重晶石，滑石，大理石，彭润土），基本有保证的约 10 种（ Fe ， Mn ， Pb ， Zn ， Ni ，一， S ， P ，石油，天然气），相对短缺的有铬铁矿，钴，金刚石，铜,钾盐等。Mo ， W ， Sn, Sb,,稀土，石墨，彭润土，菱镁矿，萤石,高铝耐火材料为我国优势矿产资源。

（ 3 ）贫矿多、富矿少；共生、伴生矿产多，单一矿产少

一些需用量大的矿产资源（如 Fe ， Cu ， Al ， Zn,Mn 等）存在着富矿少贫矿多的问题，例如，我国至今还未发现超大型的富铁矿（ 5 亿吨级）和富铜矿（ 5 兆吨级），综合利用存在的问题也较多。有色金属矿中，共生、伴生矿产占 27 ％以上，贵金属中， 40 ％的金矿和 75 ％的银矿为伴生矿。

（ 4 ）现有经济发达地区与资源富集区分布不协调

已勘查的 2 万余处矿床分布在全国各地，但由于各地区地质成矿条件不同，导致一些矿产的分布具有明显的地域差异。例如，经济发达的东南部用煤量大，但储量紧缺，出现了北煤南运、西煤东运的局面。一些尚未开发利用的大型、超大型矿区，主要分布于西部边远地区，开发利用难度大。

铁矿石的种类和特征

地球上的金属资源十分丰富，除蕴藏在地壳中的外，还有数量很大的海滨沙矿和海底金属矿藏（如锰结核和重金属矿床等），它们为人类的生活和生产提供了丰厚的物质基础。陆地上可用来制取金属的矿石大约有以下八大类：

（ 1 ）天然金属矿，如金、银、铂、汞等贵金属，常以单质形式存在；

（ 2 ）氧化物矿，如铝矾 Al2O3 · nH2O,赤铁矿 Fe2O3 和锡石 SnO2 等；

（3）碳酸盐矿，如石灰石CaCO3、孔雀石Cu2(OH)2CO3等；

（4）硅酸盐矿，如绿柱石Be3A12Si6O18、高岭石（A12Si2O7·2H2O）等；

（5）硫酸盐矿，如重晶石BaSO4、石膏CaSO4·2H20等；

（6）磷酸盐矿，如磷酸钙Ca3(PO4)2，和磷酸稀土矿等；

（7）卤化物矿，如岩盐NaC1、光卤石KCl·MgC12·6H2O等；

（8）硫化物矿，如闪银矿Ag2S、硫铁矿FeS2、辉钼矿MoS2等。

从矿石中制取金属单质的过程叫做冶金。金属作为材料，其价值不仅取决于它在地壳中的含量和独特的性能，在很大程度上还取决于其冶炼的难易程度。例如，铝已是人们熟悉的工业金属，其蕴藏量居金属的首位，应用也很广，但在1886年以前，它比黄金还贵重。因为那时的铝是用金属钠还原氧化铝来制取的，成本极高。直到电解铝法实际用于生产后，铝才得以广泛使用。

金属的腐蚀与防护

当金属和周围介质接触时，由于发生化学和电化学作用而引起的破坏叫做金属的腐蚀。从热力学观点看，除少数贵金属（如Au、Pt）外，各种金属都有转变成离子的趋势，就是说金属腐蚀是自发的普遍存在的现象。金属被腐蚀后，在外形、色泽以及机械性能方面都将发生变化，造成设备破坏、管道泄漏、产品污染，酿成燃烧或爆炸等恶性事故以及资源和能源的严重浪费，使国民经济受到巨大的损失。据估计，世界各发达国家每年因金属腐蚀而造成的经济损失约占其国民生产总值3.5％～4.2％，超过每年各项大灾（火灾、风灾及地震等）损失的总和。有人甚至估计每年全世界腐蚀报废和损耗的金属约为1亿吨！因此，研究腐蚀机理，采取防护措施，对经济建设有着十分重大的意义。
    金属防腐蚀的方法很多，主要有改善金属的本质，把被保护金属与腐蚀介质隔开，或对金属进行表面处理，改善腐蚀环境以及电化学保护等。
    （1）改善金属的本质
    根据不同的用途选择不同的材料组成耐蚀合金，或在金属中添加合金元素，提高其耐蚀性，可以防止或减缓金属的腐蚀。例如，在钢中加入镍制成不锈钢可以增强防腐蚀能力。
    （2）形成保护层
    在金属表面覆盖各种保护层，把被保护金属与腐蚀性介质隔开，是防止金属腐蚀的有效方法。工业上普遍使用的保护层有非金属保护层和金属保护层两大类。它们是用化学方法，物理方法和电化学方法实现的。
    ①金属的磷化处理
    钢铁制品去油、除锈后，放人特定组成的磷酸盐溶液中浸泡，即可在金属表面形成一层不溶于水的磷酸盐薄膜，这种过程叫做磷化处理。
    磷化膜呈暗灰色至黑灰色，厚度一般为5 μm～20 μm，在大气中有较好的耐蚀性。膜是微孔结构，对油漆等的吸附能力强，如用作油漆底层，耐腐蚀性可进一步提高。
    ②金属的氧化处理
    将钢铁制品加到NaOH和NaNO2的混合溶液中，加热处理，其表面即可形成一层厚度约为0.5 μm～1.5 μm的蓝色氧化膜（主要成分为Fe3O4），以达到钢铁防腐蚀的目的，此过程称为发蓝处理，简称发蓝。这种氧化膜具有较大的弹性和润滑性，不影响零件的精度。故精密仪器和光学仪器的部件，弹簧钢、薄钢片、细钢丝等常用发蓝处理。
    ③非金属涂层
    用非金属物质如油漆、塑料、搪瓷、矿物性油脂等涂覆在金属表面上形成保护层，称为非金属涂层，也可达到防腐蚀的目的。例如，船身、车厢、水桶等常涂抽漆，汽车外壳常喷漆，枪炮、机器常涂矿物性油脂等。用塑料（如聚乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯等）喷涂金属表面，比喷漆效果更佳。塑料这种覆盖层致密光洁。色泽艳丽，兼具防蚀与装饰的双重功能。
    搪瓷是含SiO2量较高的玻璃瓷釉，有极好的耐腐蚀性能，因此作为耐腐蚀非金属涂层，广泛用于石油化工、医药、仪器等工业部门和日常生活用品中。
    ④金属保护层
    它是以一种金属镀在被保护的另一种金属制品表面上所形成的保护镀层。前一金属常称为镀层金属。金属镀层的形成，除电镀、化学镀外，还有热浸镀、热喷镀、渗镀、真空镀等方法。
    热浸镀是将金属制件浸入熔融的金属中以获得金属涂层的方法，作为浸涂层的金属是低熔点金属，如Zn、Sn、Pb和A1等，热镀锌主要用于钢管、钢板、钢带和钢丝，应用最广；热镀锡用于薄钢板和食品加工等的贮存容器；热镀铅主要用于化工防蚀和包覆电缆；热镀铝则主要用于钢铁零件的抗高温氧化等。
    （3）改善腐蚀环境
    改善环境对减少和防止腐蚀有重要意义。例如，减少腐蚀介质的浓度，除去介质中的氧，控制环境温度、湿度等都可以减少和防止金属腐蚀。也可以采用在腐蚀介质中添加能降低腐蚀速率的物质（称缓蚀剂）来减少和防止金属腐蚀。
    （4）电化学保护法
    电化学保护法是根据电化学原理在金属设备上采取措施，使之成为腐蚀电池中的阴极，从而防止或减轻金属腐蚀的方法。
    ①牺牲阳极保护法
    牺牲阳极保护法是用电极电势比被保护金属更低的金属或合金做阳极，固定在被保护金属上，形成腐蚀电池，被保护金属作为阴极而得到保护。
    牺牲阳极一般常用的材料有铝、锌及其合金。此法常用于保护海轮外壳，海水中的各种金属设备、构件和防止巨型设备（如贮油罐）以及石油管路的腐蚀。
    ②外加电流法
    将被保护金属与另一附加电极作为电解池的两个极，使被保护的金属作为阴极，在外加直流电的作用下使阴极得到保护。此法主要用于防止土壤、海水及河水中金属设备的腐蚀。
    金属的腐蚀虽然对生产带来很大危害，但也可以利用腐蚀的原理为生产服务，发展为腐蚀加工技术。例如，在电子工业上，广泛采用印刷电路。其制作方法及原理是用照相复印的方法将线路印在铜箔上，然后将图形以外不受感光胶保护的铜用三氯化铁溶液腐蚀，就可以得到线条清晰的印刷电路板。三氯化铁腐蚀铜的反应如下：2FeCl3 + Cu==2FeC12 + CuCl2
    此外，还有电化学刻蚀、等离子体刻蚀新技术，比用三氯化铁腐蚀铜的湿化学刻蚀的方法更好，分辨率更高。

# Text boxes

课题1 金属材料

- 几种重要的金属

- 物理性质：

- 性质决定用途，但不是唯一因素

- 合金

- 定义

- 性能

- 钛的合金

课题2  金属的化学性质

- 金属与氧气的反应

- 金属与酸溶液的反应

- 金属与盐溶液的反应

- 金属活动性顺序的内容

- 金属活动性顺序的应用

课题3、金属资源的保护和利用

- 铁的冶炼

1、3CO+Fe2O3==2Fe+3CO2

2、计算：见课本 P18

- 金属资源的保护

- 铁生锈的条件：潮湿的空气

- 金属资源的保护

①：防锈蚀   ②：回收   ③：合理开采    ④寻找代用品

高温

高温