第八单元      金属和金属材料

课题1    金属材料

教学目的：1、结合生活实际，了解一些常见金属的物理性质。

2、知道什么叫合金及其合金的优点

教学重点：常见金属的性质及什么叫合金。

教学过程：［复习］：你已经知道什么金属------完成表格

表1　金 属 元 素 的 名 称 和 符 号

| 我知道的 | 金 属名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元 素符 号 |  |  |  |  |  |  |
| 我见过的 | 金 属名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 元 素符 号 |  |  |  |  |  |  |

一、金属物理性质的探究：常温下为固体（汞除外），有金属光泽，多数为光和热的良导体，有延展性，密度较大，熔点较高。（先实验）

  - 活动与探究：各取铝片（或铝丝）、铁片（或铁丝）、铜片（或铜丝）

1、观察铝片、铁丝、铜丝的颜色和光泽，看它们是否容易被弯曲、折断；

2、用手拿着金属的一端，在酒精灯上方（注意：不要碰到火焰）烘烤另一端（注意：时间不要长，防止烫伤！），试一试它能不能传热。（如右图）

3、用电池和小电珠试试它能不能导电（如右图）

4、试试它能不能被磁铁吸引。

［了解］：金属之最P4

二、合金

［板书］：合金-----由金属和金属（或金属和非金属）熔合而成的具有金属特征的物质。

［了解］：1、铁合金：生铁----含碳2%----4.3%，有白口铁、灰口铁、球墨铸铁三种，

硬而脆，可铸不可锻。

钢------含碳0.03%----2%，有碳素钢、合金钢两种，

硬而韧，可铸也可锻。

2、课本P6表中合金的成分、性能和用途。

［实验］：课本P5的实验8—1，8—2

3、钛和钛合金：熔点高、密度小、可塑性好、易于加工、机械性能好、非常抗腐蚀。

［注意］：使用金属时，要考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利、废料是否易于回收、对环境是否有不利影响等问题。

  - 拓展视野

铝（aluminum）比铁更容易跟氧气和其它物质发生化学反应。铝在空气中与氧气反应，生成的氧化铝可以形成一层致密的氧化物保护膜，防止铝继续与氧气反应，从而起到“自我保护”作用。

所谓“电化铝”，是用特殊方法使铝表面形成加厚的氧化铝保护层的铝制品。

［介绍］：1、形状记忆合金

2、淬火和回火

课题2    金属的化学性质

教学目的：1、结合生活实际，了解一些常见金属的化学性质。

2、知道什么置换反应、金属活动性顺序表。

教学重点：常见金属的化学性质及金属活动性顺序表。

教学过程：［复习］：你已经知道什么金属------完成表格

- 金属化学性质的探究：

［复习］：镁、铝、锌、铁、铜与氧气反应的情况

［实验］：镁、锌、铁、铜与稀硫酸分别反应

表3　金 属 化 学 性 质 的 实 验 记 录

|  | 镁(Mg) 在空气中点燃 | 铝（Al） | 锌（Zn） | 铁(Fe) | 铜(Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与氧气 |  |  | 在氧气中点燃 | 缓慢氧化 | 在氧气中点燃 | 在空气加热 |
|  | 现象 |  |  |  |  |  |
|  | 方程式 |  |  |  |  |  |
| 与稀硫酸 | 现象 |  |  |  |  |  |
|  | 方程式 |  |  |  |  |  |
| 铁化学性质 |  |

［小结］：1、与氧气的反应：（1）镁、铝、锌在常温下就能与氧气反应

（2）铁、铜在常温下几乎不和氧气反应，在高温时能反应

（3）金在高温条件下也不能和氧气发生反应。

2、与酸的反应：（1）镁反应非常快，大量气泡产生并放大量热

（2）锌有较多的气泡产生

（3）铁有少量的气泡产生

（4）铜无反应

［板书］：置换反应

- 活动与探究

3、与盐的反应：复习铁丝浸入硫酸铜溶液中，现象和化学方程式

| 实 验 | 现 象 | 化学方程式 |
| --- | --- | --- |
| 铝丝放入硫酸铜溶液 |  |  |
| 铜丝放入硝酸银溶液 |  |  |
| 铜丝放入硫酸铝溶液 |  |  |

［小结］：能发生反应的金属活动性有什么特点？

［小结］：金属活动性顺序表及其重要作用：课本P13

1、在金属活动顺序里，金属的位置越靠前，它的活动性越强。

2、在金属活动顺序中，位于氢前面的金属能置换盐酸、稀硫酸里的氢。

3、在金属活动顺序里，位于前面的金属能把后面的金属从它们化合物的溶液里置换出来（钾、钙、钠太活泼，先和水反应生成碱而不能置换金属）。

［训练］：本节课有关的化学方程式。

课题三       金属资源的利用和保护

教学目的：1、了解金属元素在地壳中的含量。       2、知道铁的冶炼。

3、懂得铁锈蚀的原因及任何防锈。       4、知道金属资源保护的措施。

教学重点：铁的冶炼、锈蚀及防锈。

教学过程：［阅读］：课本P16

［板书］：矿石----工业上把能用来提炼金属的矿物叫做矿石。

一、生铁的冶炼(硬而脆、无韧性，可铸不可锻)

生铁：含碳2%~4.3%，分为炼钢生铁（白口铁和灰口铁）和铸造生铁（球墨铸铁）

原料：铁矿石（磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿），焦炭、石灰石

原理：高温下，用还原剂CO把铁从铁的氧化物中还原出来。

设备：高炉

［习题］：课本P18  例题

二、钢的冶炼（硬而韧、塑性好，可铸、可锻、可压延）

钢：含碳0.03%~2%，分为碳素钢和合金钢。

原料：生铁、氧气或铁的氧化物

原理：高温下，用氧气或铁的氧化物把生铁中含的过量的碳和其它杂质转为气体或炉渣。

设备：转炉、平炉、电炉

三、金属的腐蚀和防护：世界每年因腐蚀而报废的金属相当于年产量的20%~40%。

本实验要提前一周准备。

  - 活动与探究

①　　 ②　　 ③　　　　④

［要点］：1、①中试管底部加入少量干燥剂并放入铁钉，塞紧橡皮塞。

2、②中的试管放入铁钉并注入蒸馏水使之没过铁钉后再注入植物油。

3、在③中的试管中加入少量蒸馏水，并使铁钉的一半浸入水中

4、在④中的试管底部放入用砂纸擦亮的铁丝，并将试管倒扣入水中。

  - 交流与讨论

1、根据实验现象讨论导致钢铁锈蚀的主要因素？

铁锈蚀的过程：铁与氧气、水蒸气发生化学反应的过程。（条件缺一不可）

外因还有：反应物要相互接触，生成物不会对反应起阻碍作用等。（书P19）

2、怎样才能防止钢铁的锈蚀？请说出你的看法和你所知道的各种防锈方法？

保持铁制品的洁净、干燥，在表面涂一层保护膜，如刷漆、涂油、镀金属、生成致密氧化膜。

3、你能说出自行车各部分都用了哪些防锈方法吗？

四、金属资源保护

1、防止金属腐蚀。       2、金属的回收利用（节约金属资源和能源，减少对环境的污染）。     3、要有计划、合理地开采矿物。      4、寻找金属的代用品。